生物羊膜参数

| 参数项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 眼科用生物羊膜 |
| 原料来源 | 健康产妇的胎盘组织 |
| 结构型式 | 人胎盘内层羊膜贴附硝酸纤维素滤膜 |
| 包装规格 | 1片/包；包装内含保存液 |
| 保存状态 | 产品置保存液内湿态密封保存 |
| 型号/规格 | 长度≥1cm、宽度≥1cm /（片状），范围内临床所需的正方形或长方形 |
| 厚度 | ≥0.01mm |
| 外观 | 无色至白色或淡黄色膜状固体，表面应光滑完整 |
| 灭菌方式 | 无菌提供（灭菌方式符合国家相关标准） |
| 生物安全性 | 无细胞毒性、无致敏性、无皮肤刺激 |
| 储存条件 | 常温/阴凉干燥处 |
| 有效期 | 有效期≥1年（以实物标注为准） |